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Материал на основе гибрида полимочевины наносимый методом безвоздушного напыления в соотношении 1:1
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал на основе гибрида полимочевины и полиуретана, не содержит растворителей с высокими эксплутационными свойствами, наносимый методом безвоздушного напыления. В ходе смешивания двух компонентов (преполимера на основе изоционата и аминов) при повышенной температуре и давлении образуется высоко-качественный эластомер.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

· Покрытие характеризуется высокой устойчивостью к деформациям;

· Покрытие прекрасно наносится  и характеризуется высокими физическими свойствами;

· Быстрое отверждение (в течение 10-14 секунд), что придает высокую скорость технологическому процессу. Достижение конечных характеристик покрытия происходит уже после 4 часов после нанесения;

· Обладает высокой химической стойкостью к агрессивным средам и широкому диапазону атмосферных воздействий;

· Получаемая поверхность не имеет стыков и обладает отличной устойчивостью к химическому воздействию;

· Не содержит растворителей и не имеет запаха;

· Благодаря высокой твердости и прочности покрытия, его достаточно сложно повредить; 

· Не требует повторного применения и постоянного обслуживания.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК:


Дерево, полиуретановая поверхность или панели, полистирол.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- использование в качестве структурного пластика для формирования объектов, в том числе, большого размера, в случае необходимости высокой ударопрочности, твердости элементов конструкций и стойкости к температурным и к атмосферным воздействиям для конечного изделия;

- защита поверхности пористых деревянных конструкций;

- изготовление непроницаемый пленок, сохраняющих свои гидроизоляционные свойства даже в условиях высокой влажности;
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- защитное покрытие скульптур и декоративных объектов водных аттракционов, парков, зоопарков.

Следует отметить, что вышеперечисленные примеры использования материала не охватывают все области возможного применения.

Расход                                                                        1 кг на 1 кв.м при слое в 1 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Метод нанесения. Распыление с помощью смешивающей машины безвоздушного напыления при температуре 60-70°С и давлении минимум 124 бар. Окончательные температуры и давление переработки зависят от возможностей оборудования и распыляющего пистолета и подбираются непосредственно в ходе процесса, для обеспечения лучшего смешения компонентов.

Необходимо тщательно перемешать оба компонента полиол и изоционат перед напылением в течение 15 минут специальными мешалками. Ручное перемешивание не применять. При недостаточном перемешивании окраска готового покрытия может быть неравномерной, а свойства отличными от указанных в спецификации.

Меры предосторожности. Защищать от влаги. Попадание воды в емкость, содержащую компонент А (изоционат) приводит к образованию углекислого газа, что может вызвать избыточное давление в закрытой емкости. Дополнительная информация см. «Сертификат безопасности».

Упаковка.  5 галлон,  55 галлон

ООО “ИнвестСтройДизайн”

г. Санкт – Петербург

199178, наб. реки Смоленки, д.14, Литер “А”

БЦ “Маркус”

Тел/факс + 7 (812) 335 88 13

info@my-ecodom.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ �
�
Соотношение реагентов (по объему)�
1:1�
�
Цвет �
черный/нейтральный/светлый или под заказ по шкале RAL�
�
Предел прочности на разрыв �
36,43 МПа �
�
Прочность на раздир�
41,35 кН/м�
�
Удлинение при разрыве�
27 % �
�
Ударопрочность�
5,61 кН�
�
Водопоглощение (24 ч при комнатной температуре)�
1,0 %�
�
Гидролитическая стабильность�
10 дней при температуре 66 °С�
�
Твердость�
71-73 по Шору D�
�
Устойчивость к атмосферным воздействиям�
Возможно легкое пожелтение поверхности светлых тонов при сохранении физических свойств. Если покрытие планируется использовать под действием ультрафиолетового излучения, необходимо нанесение защитного слоя мастики на алифатической основе.�
�
Сухой остаток�
100%�
�
Наличие летучих органических компонентов�
нет�
�
Температура воспламенения�
Более 93°С�
�
Вязкость (25°С):


- компонент А (изоционат)


- компонент В (полиол)�



460-480 сантипуаз


700-900 сантипуаз�
�
Срок хранения (10÷30°С)�
1 год�
�
Плотность:


- компонент А 


- компонент В �



0,97-1,02


1,14-1,19�
�
Время гелеобразования�
10-14 секунд (менее 3-х секунд при 66°С)�
�
Отверждение�
2-4 минуты (при температуре 21°С)�
�
Достижение конечных характеристик  покрытия�
4 часа (при температуре 21°С)�
�
Токсичность�
Изоцианат токсичен. Необходимо использовать при работе респиратор, очки и защитную рабочую одежду�
�
Достижение конечных характеристик  покрытия�
8 часов�
�
 









