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	VFI-2828
	


ОПИСАНИЕ

Это влагоотверждаемый двухкомпонентный ароматический гибрид полимочевины с высоким содержанием сухого остатка. Он легко смешивается в соотношении 9 частей изоцианата к 1 части полиола, и благодаря своему свойству быстрого отверждения может быть нанесен достаточно толстым слоем (0,9 – 1,14 мм) без образования пузырей. VFI-2828 выгодно отличается от других однокомпонентных влагоотверждаемых систем своей высокой скоростью отверждения, превосходной степенью гидроизоляции и стойкости к затоплению водой. Также данная система имеет более низкую температуру стеклования, соответственно менее подвержена повреждению в результате длительного гидролитического воздействия и затвердеванию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

VFI-2828 используется в качестве гидроизоляционного покрытия, стойкого к ультрафиолетовому излучению, для большинства поверхностей крыш, а также в качестве ремонтного состава для крыш.  

ЦВЕТ

Алюминиевый.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности. Вся поверхность должна быть очищена от загрязнителей, а также покрыта праймером при необходимости. 

Подготовка материала. Тщательно перемешайте компонент А перед добавлением компонента В, чтобы распределить алюминиевый наполнитель, осевший на дно емкости. 

Оборудование. Валики или гладилки, стойкие к растворителю, либо оборудование для безвоздушного напыления высокого давления (207 бар). 

Нанесение. VFI-2828 наносится следующим образом:

1. Во время нанесения температура воздуха должна быть не ниже 16ºС, а относительная влажность воздуха – 30%. Оптимальные условия для нанесения – температура 27ºС и выше, высокая влажность. Если минимальные условия не соблюдаются, отверждение может проходить дольше, чем указано в данном техническом описании. Также должна быть исключена возможность осадков в течение 6 часов. 

2. Покрытие толщиной 0,25-1,14 мм может быть нанесено в один слой. Техника нанесения, толщина слоя и условия окружающей среды сильно влияют на степень отверждения. Однако при температуре 21ºС и влажности 50% через полчаса слой толщиной 0,25 мм может выдержать легкий трафик. Например, слой толщиной 1,14 мм будет отверждаться приблизительно 3 часа до приобретения способности выдерживать пешеходный трафик. Обратите внимание, что при температуре выше 27ºС и более высокой влажности время отверждения будет меньше, чем 1 час.

3. При нанесении нескольких слоев базовый слой должен полностью отвердиться. Возможно нанесение повторного покрытия на следующий день. Наиболее оптимальным является нанесение обоих слоев в один день с перерывом в 4 часа.

4. Нанесение одинарного слоя толщиной более 1,3 мм не рекомендуется, т.к. может привести к появлению пузырей на непористых поверхностях.        

5. Полное отверждение происходит примерно через 2-4 дня. Необходимо исключить попадание осадков до полного отверждения ( по крайней мере, в течение 3-6 часов).

ВНИМАНИЕ! Для достижения наилучших характеристик рекомендуется исключить прямой контакт покрытия с водой в течение 24 часов после нанесения. 

Растворитель для очистки. Ксилол, МЕК. Для уменьшения пожароопасности используйте эфиры гликоля либо безопасные для окружающей среды хлорсодержащие растворители. 

При распылении VFI-2828 оборудование должно очищаться в конце каждого рабочего дня. Для промывки оборудования может использоваться ксилол. Необходимо пропускать растворитель до полного очищения от системы. 

Разбавление. При нормальных условиях разбавление не требуется. Однако возможно разбавление до 10% при помощи ксилола, что приведет к сокращению количества материала, которое можно напылить за один проход.    

Упаковка.  Ведра по 5 галлон.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ�
�
Твердость по Шору А                    �
76-78�
�
Предел прочности на разрыв�
4,16 МПа�
�
Относительное удлинение�
190% �
�
Модуль упругости�
9,58 МПа�
�
Предел текучести�
1,16 МПа�
�
Прочность на раздир�
17,7 кН/м�
�
Плотность твердого материала�
1054 кг/м3�
�
Гибкость при низких температурах (метод испытания на изгиб с сердечником):


Сердечник 6,35 мм при температуре -18ºС�
прошел�
�
Температура эксплуатации�
-46ºС +82ºС�
�
Стойкость к атмосферным воздействиям:


данные везерометра, ASTM G-53  �
В течение 15 лет не наблюдается какого-либо повреждения или изменения физических свойств. �
�
Химическая стойкость�
Высокая стойкость к затоплению водой. Высокая гидролитическая устойчивость при температуре до 82ºС. 


Высокая стойкость к неорганическим основаниям, кислотам и углеводородным растворителям. Превосходная устойчивость к кислород- и хлорсодержащим растворителям. �
�
Огнестойкость�
Данный материал соответствует классу А по классификации UL-790 (официальную сертификацию материал не проходил). Система разработана таким образом, что показатель огнестойкости даже превышает лимит, требуемый при тестировании на соответствие UL-790.�
�
Водопоглощение:


24 часа при комнатной температуре (21ºС)�
1,16 % максимум�
�
Паропроницаемость:


относительная влажность воздуха– 0%, температура 23ºС, толщина слоя – 0,71 мм�
0,73 перм�
�
Соотношение при смешении компонентов:


по объему�



9 ISO (окрашенный) : 1 POLY�
�
Сухой остаток (содержание нелетучих веществ в неразбавленном продукте):


по весу 


по объему�






79,71 %


70,01 %�
�
Вязкость: полиол (при температуре 22ºС)


                 изоцианат (при температуре 22ºС)


                 смесь�
1480 сантипуаз


350 сантипуаз


Подлежит определению�
�
Плотность жидкости: полиол 


                                     изоцианат�
1,16 кг/л


1,21 кг/л�
�
Летучие органические соединения�
254 г/л�
�
Точка воспламенения (в закрытом тигле по Тагу)�
Более 26ºС�
�
Токсичность�
Компонент А содержит полимерный изоцианат, поэтому при работе с материалом требуется носить респиратор с подачей свежего воздуха, перчатки и защитную одежду.�
�
Сроки хранения�
Полиол годен 12 месяцев при условии хранения в невскрытых контейнерах при температуре 10-32ºС


Изоцианат годен 6 месяцев  при условии хранения в невскрытых контейнерах при температуре 10-32ºС�
�
Время жизни�
Более 4 часов (быстро  образуется пленка; не прикасайтесь к поверхности при напылении)�
�
Время повторного покрытия�
48 часов�
�
Время отверждения �
< 3 часов при температуре 27ºС и относительной влажности воздуха 50%�
�
�
�
�
 









