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	VFI-3108
	


ОПИСАНИЕ

Это двухкомпонентный эластомер с содержанием сухого остатка 100%, наносимый напылением. Данная чистая ароматическая полимочевина характеризуется высокими показателями относительного удлинения, прочности на разрыв и раздир, а также демонстрирует превосходную химическую, теплостойкость и стойкость к растворителям. Благодаря своим исключительным характеристикам VFI-3108 имеет широкий спектр применения при различных климатических условиях, показывая исключительную долговечность. Оба компонента представляют собой жидкости с низкой вязкостью, которые при смешении очень быстро реагируют друг с другом, образуя вязкий полимер. Смесь наносится при помощи многокомпонентного безвоздушного оборудования для напыления с подогревом.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В основном VFI-3108 используется в качестве защитного покрытия для стали или других поверхностей, подвергающихся ударным воздействиям, коррозии или эрозии. Также применяется для повторной герметизации или создания гидроизоляционной пленки для бетона и геотекстильных материалов. Может использоваться как основной герметизирующий слой при условии предварительного согласования с техническими специалистами фирмы Алькор. 

ЦВЕТ

Черный. Другие цвета доступны под заказ, однако, более светлые тона могут менять окраску под воздействием УФ излучения.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Оборудование. Для нанесения VFI-3108 необходимо многокомпонентное безвоздушное оборудование для напыления с подогревом, способное напылять минимум при давлении 2000 psi и температуре 66-77ºС. Более высокое давление (около 2500 psi) и температура (около 77ºС) обеспечат лучшее смешение, а также оптимальные физико-механические характеристики конечного покрытия. Если используется оборудование низкого давления, необходимо провести тест, напылив небольшое количество материала, чтобы убедиться, что полученные физико-механические характеристики покрытия соответствуют указанным в данном описании. 

Подготовка материала. Для надлежащего смешения и нанесения материал должен иметь температуру не ниже 21ºС. Если температура материала ниже 16ºС, изоцианат может начать кристаллизоваться. В этом случае потребуется нагревать смесь в процессе смешения до 29ºС и поддерживать эту температуру в течение 15 минут, чтобы жидкость снова стала пригодна для напыления. 

Смешение. Для промешивания полиола (компонента В) необходимо использовать подходящее смешивающее оборудование. Мешайте 20 минут перед использованием. 

Праймеры. Рекомендуется загерметизировать пористые поверхности при помощи VFI-1007 или VFI-3104. Для цементных и кирпичных поверхностей, где нужна повышенная адгезия, рекомендуется использовать эпоксидный праймер VFI №11. Праймер VFI-1003 лучше применять для достижения максимальной адгезии к стальным поверхностям. 

Метод напыления. Рекомендуется напылять разнонаправленными движениями, чтобы убедиться в равномерном распределении продукта. 

Подготовка поверхности. Вся поверхность должна быть очищена от загрязнителей, чтобы обеспечить механическую адгезию к твердому веществу. Сталь необходимо подвергнуть дробеструйной обработке согласно стандарту SSPC-SP10/NACE 2-3 mil. Бетонные поверхности должны быть также подвергнуты пескоструйной / дробеструйной обработке до достижения профиля, соответствующего наждачной бумаге 80-100 зернистости (стандарт SSPC-SP13/NACE 6). 

Растворитель для очистки. Ксилол, МЕК. Для уменьшения пожароопасности используйте эфиры гликоля либо безопасные для окружающей среды хлорсодержащие растворители. 

Меры предосторожности. Полные сведения по безопасности представлены в Сертификате безопасности. Не подвергайте материал воздействию влаги. Под влиянием воды изоцианат (компонент А) выделяет углекислый газ, что создает высокое давление в закрытых контейнерах.

Разбавление. Не рекомендуется

Упаковка.  Ведра по 5 галлон, по 15 галлон, по 55 галлон, транспортные емкости по 270 галлон.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ�
�
Твердость: по Шору А


                    по Шору D�
95-100


46-52�
�
Предел прочности на разрыв*�
30,88 МПа�
�
Относительное удлинение*�
578% минимум�
�
Модуль упругости*�
75,45 МПа�
�
Предел текучести*�
7,90 МПа�
�
Остаточная деформация*�
55% максимум�
�
*Напыление производилось при давлении 2500psi при помощи пистолета GX-8�
�
Прочность на раздир�
109,10 кН/м�
�
Плотность твердого материала�
1068,27 кг/м3�
�
Гибкость при низких температурах (метод испытания на изгиб с сердечником):


Сердечник 6,35 мм при температуре -18ºС�
прошел�
�
Адгезия к подготовленному и загрунтованному бетону�
>49,21 кг/см2 при нарушении сплошности бетона�
�
Температура эксплуатации�
-40ºС +149ºС�
�
Стойкость к атмосферным воздействиям:


данные везерометра, ASTM G-53  �
Через 2000 часов не наблюдается растрескивания или потери целостности. Светлые цвета желтеют под воздействием УФ излучения. �
�
Химическая стойкость�
Обратитесь к техническим специалистам фирмы Алькор для подтверждения возможности использования. �
�
Огнестойкость�
Не определена�
�
Водопоглощение: 24 часа при комнатной температуре�
1,3 %�
�
Паропроницаемость:


относительная влажность – 0%, температура 23ºС, толщина слоя – 0,9144 мм�
0,9 перм�
�
Соотношение при смешении компонентов:


по объему�



1:1�
�
Расход при толщине слоя 0,0254 мм�
0,03 кг/м2�
�
Сухой остаток (содержание нелетучих веществ в неразбавленном продукте):


по весу 


по объему�






100 %


100 %�
�
Вязкость: полиол (при температуре 25ºС)


                 изоцианат (при температуре 25ºС)�
450 сантипуаз


350 сантипуаз�
�
Плотность жидкости: полиол (цвет – натуральный)


                                     изоцианат�
1 кг/л


1,13 кг/л�
�
Летучие органические соединения�
не содержит�
�
Токсичность�
Компонент А содержит полимерный изоцианат, поэтому при работе с материалом требуется носить респиратор с подачей свежего воздуха, перчатки и защитную одежду.�
�
Сроки хранения�
Полиол годен 12 месяцев при условии хранения в невскрытых контейнерах при температуре 16-32ºС


Изоцианат годен 6 месяцев  при условии хранения в невскрытых контейнерах при температуре 10-32ºС�
�
Время гелеобразования�
6 секунд�
�
Время отверждения на отлип�
45-60 секунд  �
�
Время повторного покрытия�
до 4 часов�
�
Время отверждения �
48-72 часа�
�
Эксплуатация�
Через 12 часов – легкий режим эксплуатации, через 48 часов – полная эксплуатация.�
�
�
�
�
 









